АКТ

приемки выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций

Адрес объект: Лакский район с. Ури______________________________________

Объект: МКОУ «Уринская ООШ»_______________________________________

________________________________________________число, год__________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчиков: директор

______________________________________________________________________

представитель подрядчика: директор ООО «ИВТ» Мухумаев Д.М.__________________

Мастер пропитчик тов.____Бийсолтанов М.А._______________________________________

Составили настоящий акт в соответствии заявки от____________________________________

Произведено покрытие следующим материалом огнезащитным составом:

«МИГ-09»   ТУ   2499-039-245059342009(ОКП249990).  Сертифекат  пожарной безопасности №ССПБ.RU.ОП061.В.00318.

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания МКОУ «Уринская ООШ»

Обща площадь обработанной поверхности составляет:  _356,4 м

_________________________________________________________________________

При сдаче была произведена проверка пропитанного материала на огнестойкость, при этом оказалось, что образец, находящийся в зоне пламени обугливается, однако распространение пламени по всей поверхности образца происходит, а образец, изъятый из пламени  не горит и не тлеет.

Мастер пропитки тов.__________________

Представитель заказчика________________

Директор ООО «ИВТ» Мухумаев Д.М.___________

Примечание: Пропитанный материал при воздействии на него влаги (дождя, снега и прочего) или хранение его в сыром помещении теряет свою огнестойкость.